УДК 620.17

Удельная энергоемкость пластического вытеснения материала

при сферическом индентировании

П.М. Огара, В.А. Тарасов b

Братский государственный университет, ул. Макаренко 40, Братск, Россия

аogar@brstu.ru,  bTV-post@ya.ru

Ключевые слова: сферический индентор, кинетическое индентирование, работа пластического деформирования, обьем вытесненного материала, глубина остаточной лунки, твердость по Мартелю, пластическая твердость.

С использованием аналитических зависимостей, описывающих процесс нагрузки и разгрузки при кинетическом индентировании сферой, определена удельная энергоемкость пластического вытеснения материала от уровня исходной поверхности. При этом сделано допущение о сферической форме остаточной лунки. Энергетическая твердость материала определена как отношение приращения работы пластического деформирования к приращению объема вытесненного материала.

В ряде недавних работ [1-4] авторами получены аналитические зависимости описывающие процесс нагрузки и разгрузки при сферическом индентировании с использованием результатов конечно-элементного анализа. В этом случае представляется возможность теоретическим путем определить твердость – свойство материала сопротивляться внедрению в него другого, более твердого материала, если известны физико-механические свойства индентора и материала, полученные при испытании на растяжение. В большинстве случаях твердость определяется как отношение величины нагрузки к площади поверхности, площади проекции или объему отпечатка. При этом различают поверхностную, проекционную и объемную твердость, однако, как указано в [5], общепринятая классификация способов расчета твердости, основанная на уровне прилагаемой нагрузки и глубине индентирования не отражает современного понимания этого свойства и не учитывает весь объем информации, полученный при испытаниях. Как следует из критериев оценки твердости [5] энергетический подход используется только при определении твердости по Мартелю, представляющий собой отношение работы к объему восстановленного отпечатка. В данной работе предложен новый подход, основанный на отношение работы пластической деформации к объему вытесненного материала, т.е. к объему лунки, ограниченного уровнем исходной поверхностью.

Диаграмма кинетического индентирования представлена на рис. 1. Считаем, что скорость нагружения такова, что исключается необходимость выдержки при максимальной нагрузке Pm. Допустим, что Pm>>P, где Py– критическая нагрузка [4], соответствующая началу пластической деформации.

В таком случае ветвь нагружения можно описать выражением

P=C1hα,						(1)

а ветвь разгрузки

Pe=C2he−hfm,					(2)

где C1, C2– константы, α, m– показатели степени.

h

Рис.1.  Диаграмма  кинетического индентирования материала

Если известны константы ветви нагружения C1и α, то C2 определяется из условия равенства усилий при P=P

C2=C1hmαhm−hfm.					      (3)

Данная величина определяет необходимое дополнительное количество работы ΔA приходящееся на величину вытесненного объема ΔV.

Таблица 1

Значения энергетической и пластической твердости

| №, п/п | εy | n | HEEc | HDEc | δ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | 0,001 0,003 0,005 | 0,0 | 0,00408 0,014 0,025 | 0,00372 0,014 0,026 | 8,8 0 -4,0 |
| 4 5 6 | 0,001 0,003 0,005 | 0,1 | 0,00666 0,019 0,032 | 0,00642 0,019 0,034 | 3,6 0 -6,3 |
| 7 8 9 | 0,001 0,003 0,005 | 0,2 | 0,00998 0,026 0,041 | 0,01 0,028 0,046 | -0,2 -7,7 -12,2 |

В таблице 1 представлены значения энергетической твердости для материалов с различными значениями εy, n для диапазона h=0,05…0,3. Там же представлены значения пластической твердости по М.С. Дрозду, определенные методом "двукратного вдавливания" по ГОСТ 18835-73 для того же диапазона

Литература:

- Огар П.М., Тарасов В.А., Турченко А.В. Развитие инженерных расчетов характеристик контакта жесткой сферы с упругопластическим полупространством // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2012. №1. С. 80-87.

- Огар П.М., Тарасов В.А., Турченко А.В. Описание взаимодействия жесткой сферы с упругопластическим полупространством // Труды братского государственного университета. Серия: Естественные и инженерные науки – развитию регионов сибири. 2012. Т. 1. С. 163-169.

- Турченко А.В. Особенности расчета характеристик контакта жесткой сферы с упругопластическим полупространством // Труды братского государственного университета. Серия: Естественные и инженерные науки – развитию регионов сибири. 2012. Т. 1. С. 177-183.

- Турченко А.В. Определение показателя степени кривой разгрузки при кинетическом индентировании // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2012. №3. С. 17-20.

- Мощенок В.И. Современная классификация методов определения твердости // Автомобильный транспорт. Вып. 25. 2010. С. 129 -132.

- Hernot X., Bartier O., Bekouche Y., Abdi R. El., Mauvoisin G. Influence of penetration depth and mechanical properties of contact radius determination for spherical indentation // International Journal of Solids and Structures. 2006. №43, p. 4136-4153.

- Collin J.-M., Mauvoisin G, Pitvin P. Materials characterization by instrumented indentation using two different approaches // Materials and Dising. Vol.31 (2010), p 636-640.

- Огар П.М., Тарасов В.А. Влияние формы осесимметричной нагрузки на напряженно-деформированное состояние упругопластического полупространства // Системы. Методы. Технологии. 2010. №5. С. 14-20.

Пример  – авторы из четырех организаций.

УДК 69.002.5: 621.879

Оценка организационно-технологической надежности

строительства объектов

О.И. Недавний1, a, С.В. Базилевич2, b, С.М. Кузнецов3, с, С.И. Васильев4, d

1Томский государственный архитектурно-строительный университет, пл. Соляная 2, Томск, Россия

2Омский государственный университет путей сообщения, пр. Маркса 35, Омск, Россия

3Новосибирский  государственный университет путей сообщения, ул. Д. Ковальчук 191,  Новосибирск, Россия

4Сибирский федеральный университет, пр. Свободный 82, Красноярск, Россия

akirpich@mail.tomsknet.ru, bbcv65@mail.ru, сksm56@bk.ru, dS-vasilev1@yandex.ru

Пример  – авторы из двух организаций

УДК 676.08

Разработка технологии производства анодной массы

из хвостов флотации угольной пены

А.Н. Баранов1, a, А.В. Гуляев1, b, А.С. Янюшкин2, с

1НИ Иркутский государственный технический университет, ул. Лермонтова 83, Иркутск, Россия

2Братский государственный университет, ул. Макаренко 40, Братск, Россия

abaranov@istu.edu, bGav89_89@mail.ru, cyanyushkin@brstu.ru